|  | 2185 / 1085.1 GALVA ZINC | 2180 GALVA EXPRESSE | 2117 / 1017.1 GALVA ZINC-ALU | 2120 GALVA PLUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wygląd | matowy szary | matowy szary | lśniące aluminium | połyskujące aluminium |
| % cynku | 90% | 68% | 80% | 54% |
| % aluminium | 0% | 1% | 10% | 23% |
| test solny | 500 godzin | 400 godzin | 340 godzin | 310 godzin |
| nie klei się po | 10 min / 15 min | 5 min | 20 min / 30 min | 15 min |
| można dotykać po | 30 min / 2 godziny | 10 min | 60 min / 3 godziny | 60 min |
| żaroodporność | 450°C / 100°C | 350°C | 450°C /100°C | 150°C |
| główne zalety | najlepsza ochrona | szybkie schnięcie | dobra ochrona + estetyczny wygląd | wygląd jak powierzchni nowo ocynkowanej |